Załącznik nr 1a

Specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

1) Część ogólna:

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont chodnika ul. Ogrodowa”.

b) przedmiot i zakres robót budowlanych:

od ul. Bema (droga krajowa nr 63) w stronę ogródków działkowych lewa strona

| Do rozbiórki z wywiezieniem do 5km ( miejsce wskazane przez inwestora) | łącznie około 783 m2 w tym: - około 625 m2 stanowi chodnik. - około158 m2 stanowią zjazdy/wjazdy - około 380 mb krawężnika |
| --- | --- |
| Do ponownej zabudowy pozyskany materiał | - około 14 m2 polbruk |
| Uwagi do nowych nawierzchni | - remont zjazdów na posesję istniejących użytkowanych ok. 143m2 jak i istniejących nie użytkowanych ok. 15m2 |

Zakres robót obejmuje:

1.  oznakowanie robót zgodnie ze standardami oznakowania dróg

2.  zlikwidowanie pasa zieleni,

3.  wykonanie koryta na całej długości chodnika,

4.   załadunek i wywóz urobku ręcznie lub mechanicznie na składowisko,

5.  przygotowanie podłoża pod chodnik i obrzeża betonowe oraz krawężniki (przy zjazdach)

6.  ustawienie krawężników,

7.  wykonanie podsypki,

8.  ułożenie obrzeży,

9. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej:

a) konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 6 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu B-35

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego

- 8 cm warstwa odsączająca z piasku

b) konstrukcja nawierzchni zjazdów w ciągu chodnika:

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu B-35

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 12 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

c) krawężniki

-  krawężniki betonowe wysokie o wymiarach 15x30x100 cm

-  krawężniki najazdowe 15x22x100

10. pielęgnacja nawierzchni w okresie gwarancji.

d) informacje o terenie budowy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie- spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Za bezpieczeństwo na drodze odpowiada Wykonawca robót.

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym.

2) Wymagania dotyczące wyrobów.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez osobę reprezentująca Zamawiającego, nadzorującą i odbierającą roboty, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.

Wykonawca zgromadzi niezbędną ilość materiałów do harmonijnego prowadzenia robót. Sprowadzona partia materiału podlega odbiorowi przez osobę reprezentującą Zamawiającego, nadzorującą i odbierającą roboty.

3) Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4) Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Metoda transportu wykorzystana w celu przewozu materiału do wykonania naprawy nawierzchni oraz odwodnienia chodnika i drogi, musi być uzgodniona i zaakceptowana przez osobę reprezentującą Zamawiającego, nadzorującą i odbierającą roboty.

5) Wymagania dotyczące wykonania robót.

Warunki przystąpienia do robót.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, projektem organizacji robót i poleceniami osoby reprezentującej Zamawiającego, nadzorującą i odbierającą roboty.

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY DOKONA WIZJI LOKALNEJ.

6) Opis sposobu odbioru robót

Odbiór robót zostanie dokonany w dwóch etapach:

- odbiór ostateczny – zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru.

- odbiór pogwarancyjny –  dokonany zostanie w ciągu 14 dni od daty upłynięcia okresu gwarancyjnego.

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  zamówieniem.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować niezbędne dokumenty.